정제염 규격서

⃞  성분규격

⦁ 불순물, 침전물이 없는 순수정제 처리된 최상질의 제품이어야 한다.

⦁ 한국산업규격에 의한 정제염 2급 이상의 제품으로서 아래 성분규격을 충족하는

국내산 제품일 것

성 분	규 격	성 분	규 격
1. 염화나트륨(%)	95.0 이상	7. 황산이온(%)	0.40 이하
2. 수분(%)	2.0 이하	8. 비소(mg/kg)	0.2 이하
3. 불용분(%)	0.01 이하	9. 납(mg/kg)	1.0 이하
4. 총염소(%)	58.0 이상	10. 카드뮴(mg/kg)	0.2 이하
5. 칼슘(%)	0.10 이하	11. 수은(mg/kg)	0.05 이하
6. 마그네슘(%)	0.20 이하	12. 페로시안화이온(g/kg)	불검출

구 매 시 방 서

1. 적용범위

본 시방서는 동작구도시시설관리공단 산하 4개 체육센터의 수영장 전해살균시스템 가동용 정제염 연간 납품제품에 대하여 적용한다.

2. 적용사항

가. 구매내역

품 명	예상 총 구매량	예상 총 구매금액	단 위
국내산 정제염	1,060포 (31,800kg)	10,070,000원	수영장용 (1포:30Kg)

※ 위 예상 단가 및 예상 구매금액은 부가가치세가 포함된 금액이며 소요량은 우리 공단 사정에 의해 변동 가능함.

나. 납품장소 및 예상 구매량

- 동작구민체육센터 : 270포	[ 주소 : 신대방2동 460-1번지 ]

- 흑석체육센터 : 440포	[ 주소 : 흑석1동 116-1번지 ]

- 사당문화회관 : 100포	[ 주소 : 사당동 248-6번지 ]

- 여성플라자스포츠센터 : 250포	[ 주소 : 대방동 345-1번지 ]

다. 납품방법 : 단가계약에 의해 공단 필요시 매월 각 체육센터 기관실 입고 조건

라. 납품기간 : 발주 후 7일 이내

마. 보증기간 : 납품일로부터 1년

3. 납품조건 등

가. 제품명 : 국내산 정제염

- 불순물, 침전물이 없는 순수정제 처리된 최상질의 제품이어야 한다.

- 성분규격

성 분	규 격	성 분	규 격
1. 염화나트륨(%)	95.0 이상	7. 황산이온(%)	0.40 이하
2. 수분(%)	2.0 이하	8. 비소(mg/kg)	0.2 이하
3. 불용분(%)	0.01 이하	9. 납(mg/kg)	1.0 이하
4. 총염소(%)	58.0 이상	10. 카드뮴(mg/kg)	0.2 이하
5. 칼슘(%)	0.10 이하	11. 수은(mg/kg)	0.05 이하
6. 마그네슘(%)	0.20 이하	12. 페로시안화이온(g/kg)	불검출

나. 제품은 수영장에 널리 사용되는 최상질의 제품이어야 한다.

다. 납품된 제품에 대하여 사업장에서 필요시 임의채취 하여 공인검사기관에 의뢰

하여 기준이하로 판정시 기 납품된 제품은 반납한다. 단, 시료 채취시 납품자는

반드시 입회하여야 한다.

라. 납품자는 2회 이상 기준이하 판정시 계약해지 될 수 있으며, 검사수수료는 납품자가

부담한다.

마. 납품자는 품질보증을 위하여 공고일로부터 6개월 이내에 공인기관에 검사 의뢰한

아래의 시험성적서를 계약시 또는 납품시 제출하여야 한다.

- 환경유해물질, 멜라민 검사 시험성적서

- 미생물검사 성적서

- 제품 성분규격 시험성적서

바. 계약자는 납품시 우리 공단이 지정하는 장소에서 납품후 입회하에 물품에 대한

검사 및 검수를 받아야 한다

사. 물품 하자 발견시 즉각 반품 조치하며 당일내 완제품으로 재 납품하여야 한다.

2012. 5. 9

동작구시설관리공단