시   방   서

[ 공사명 : 사당문화회관 수영장 타일교체공사 ]

2013.  7.

목          차

1. 일 반 시 방 서

제  1 장  :  총             칙   ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․    1

제  2 장  :  수영장미장 공  사   ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․   11

제  3 장  :  방   수   공   사   ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․   14

2. 특 기 시 방 서

제  4 장  :  특 기  시 방 서     ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․    22

일 반 시 방 서

제1장 총   칙

1. 일반사항

1. 1  적용범위

사당문화회관 수영장 내벽 방수층 및 타일 교체공사에 관하여 적용한다.

1. 2  담당원과 그의 책무

이 시방서에서 담당원이라 함은 감독자를 말한다.

가. 담당원이라 함은 건축주가 지정한 감독책임기술자로서 당해 공사의 공사관리, 기술관리 등           을 하는 자를 말한다.

나. 담당원은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도           록 협력하여야 한다.

1. 3  시공자와 그의 책무

가. 이 시방서에서 시공자라 함은 공사도급계약서에 기재되어 있는 수급자(하수급업자 포함)           또는 그의 대리자와 그들이 위임하는 현장대리인 등을 말한다.

나. 시공자는 공사계약서 및 설계도서 등에 따라 충실히 시공하되, 담당원의 검사 승인 또           는 협의된 결과에 따라 시행하여야 한다.

다. 시공자은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도           록 협력하여야 한다.

1. 4  공법 등의 결정

설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고, 공법등 공사를 완성함에 필요한 수단 방법에 대하       여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의 하여 결정한다.

1. 5  의의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 통지하고 그 처리방법에 대       하여 협의하여 결정한다.  다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에        누락되었다고 할지라도, 설계자와 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가.  설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나.  설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다.  예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 보인 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1. 6  경미한 변경

도급금액의 증감을 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

1. 7  관공청 등에의 수속

시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시       공자 부담으로 한다.

1. 8.  관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는, 공정, 구조, 상세 시공구분 등에 관하여 당해공사관계자       와 협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

2. 공사현장관리

2. 1  일반사항

공사현장관리는, 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

2. 2  정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리 정돈, 점검정비,       청소 등을 충분히 하여 장내를 청결히 유지하도록 하며 공사 후 폐기물 처리를 포함한다.

2. 3  사고 재해 및 공해의 방지

공사시공에 따른 재해 및 공해를 방지하기 위하여, 시공자는 책임지고, 관계법령등에 따라       다음  사항을 시행한다.

가. 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물, 통행인 등 제3자에 재해가 미치지 않도록 한다.

나. 공사현장내의 사고, 화재, 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 곳의 점검은 꼼꼼히 한다.

다. 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 기타에 대하여 적절한 조치를 하여 공해가 일어나지 않도           록 한다.

2. 4  사고 등 긴급시의 조치

사고 재해 또는 공해가 발생한 경우 및 발생할 우려가 있어 긴급을 요하는 경우는, 신속히       적절한 조치를 하고, 그 경위를 즉히 담당원에게 보고한다.

그 조치 에 대하여 담당원의 지시가 있는 경우에는 그 지시에 따른다.

2. 5  건물 등의 보양

가. 기존부분 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은,           적절한 방법으로 보양한다.

나.  손상을 받은 부분은, 신속히 원형으로 복구한다.

3. 재 료

3. 1  일반사항

가. 재료일반

1) 재료는 가설공사용 재료와 특히 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진           신품으로 한다.

2) 재료는 한국산업규격품으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격 증명서 첨부된 것을           사용한다.  다만, 한국산업규격표시품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당           원과 협의하여 정한다.

나. 배합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을 받          는다.

다. 견본품

색깔, 무늬, 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여, 담당원의 지시를 받아  선정한다.

라. 검사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다.

다만 한국산업규격 표시품은 검사를 생략할 수 있다.

3. 2  재료의 반입

가. 재료의 반입마다, 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증           명자료를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다.

다만, 경미한 재료에 대하여는, 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

4. 시     공

4. 1  시공일반

시공은 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표, 시공계획서, 시공도 등에 따라 시       행한다.

4. 2  공  정  표

가. 공사 실시에 앞서 공정표를 작성하며, 담당원의 승인을 받는다.

나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는 변경공정표를 지체없이 작성하고, 담당원의 승인을 받           는다.

다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

4. 3  시공계획서

가. 공사실시에 앞서, 필요에 따라 시공계획서를 작성하여 담당원에게 제출한다.

나. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

4. 4  공사보고

공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 중, 담당원이 필요하다고 인정하여 지       시한 사항에 대하여는, 그의 상황 결과를 나타낸 보고서를 담당원에게 제출한다.  공사보고의        서식 제출방법 시기 등에 대하여는 담당원과 협의한다.

4. 5  시공검사

가. 시공의 검사는 원칙적으로 시공자가 시행한다.

나. 담당원의 검사는 다음 경우에 시행한다.

1) 공사가 있는 경우

2) 담당원이 지시한 공정에 달한 경우

4. 6  시공의 입회

시공중이면 검사가 불가능 또는 곤란한 공사 중 설계도서에 지정된 공사 및 담당원이 지시       한 공사는, 그 시점에 있어 담당원의 입회(立會)하에 진행한다.

4. 7  시공검사에 수반하는 시험

가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 공사시방에 따른다.

나. 시험을 실시하는 시험소는 공사시방에 따른다.

공사시방에 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.

다. 시점에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

4. 8  완성검사

공사를 완료한 때에는, 우선 시공자가 검사하고, 설계도서와 대조하여, 그 적합성을 확인한        후, 당담원에게 보고하여 검사를 받는다.  검사를 위하여 필요한 자료제출, 기타의 조치에       대하여는 담당원의 지시에 따른다.

4. 9  부분완성 또는 부분사용

공사가 완성되기 전에 공사의 종료한 부분을 부분적으로 사용하는 경우에는, 계약도서에 의       하는외에, 담당원과 협의하여 그 조건을 분명히 한다.

제2장 수영장 미장공사

1. 일반사항

본 시방서는 미장 공사의 작업 방법, 시공품질에 관하여 규정한다.

1.1 관련 규정

KS F 2505골재 단위 중량 시험 방법

KS F 2526콘크리트용 골재

KS F 4552메탈 라스

KS L 5201포틀랜드 시멘트

1.2 제출물

아래에 열거한 제출물은 공사를 시작하기 이전에 공사감독관에게 제출하여 승인을 완료한다.

가. 제품 자료

미장재료와 그 부속 재료에 관한 제조회사의 제품에 관한 자료 및 시공 지침서를 제출           한다.

나. 품질 관리 문서

공장에서 배합한 미장모르타르 기성제품은 KS L 5220에 따라 일반미장용에 적합한 압축           강도를 증명하는 품질 보증서를 제출한다.

1.3 자재반입 및 관리

가. 플라스터, 시멘트, 석회등은 우천으로부터 보호되도록 덮고 지면과 직접 닿지않도록 보           관한다.  또한 축축한 벽이나 습기로 부터 격리한다.  부속품도 역시 지면과 닿지않도           록 하고 우천으로부터 보호한다.

1.4 공사 및 현장조건

미장을 바르기 전과 석고 미장을 바른 후 최소 1주일 이상은 건물의 내부 온도를  4℃           에서 27℃로 일정하게 유지한다.  건물 내부는 미장을 바른 후 최소 1주일 이상 원활한           환기를 유지한다.

2. 재  료

2.1 시멘트 미장 재료

가. 포틀랜드 시멘트

포틀랜드 시멘트는 KS L 5201에 적합한 제품을 사용한다.

나. 모래

모래는 경질이고 깨끗하며, 먼지, 흙 및 유기물 기타 유해물이 혼입되지 않은 것으로            아래의 품질기준에 적합한 것을 사용한다.

① 품질기준

구 분	품 질 기 준
절건비중	2.4 이상
흡수율(%)	4.0 이하
점토량(%)	2.0 이하
유기불순	표준색보다 진하지 않은 것
200번체 통과량	3 % 이하
염화물 함유량	0.1% 이하

② 입도분포

구 분	체 통 과 중 량 백 분 율 (%)
입도의 종별	5mm	2.5	1.2	0.6	0.30.	0.15
바닥용, 초벌 및 재벌용	100	80-100	50-90	25-65	10-35	2-10
정벌용	-	100	70-100	35-80	15-45	2-10

다. 혼화재료

혼화재[수용성고분자, 수지에멀존, 고무라텍스등]는 사용전 공사감독관에게 제출하여            승인을 받고 그 종류, 사용량 및 방법 등은 제조업체시방에 의한다.

라. 물

물은 미장 및 금속에 유해한 기름, 산, 알칼리, 유기물 등의 유해 물질을 기준량 이상           포함하지 않아 식수로 사용 가능한 깨끗한 물을 사용한다

3. 시 공

3.1 현장조건확인

작업할 수 있는 준비가 완료되었을 때에 현장의 조건을 확인한다.  현장 실측은 제조회사의        작업 지침 또는 시방에 적합 여부를 검증한다.  작업 개시는 시공자가 작업조건의 적합성을          인정한 것으로 판단한다.

3.2 바탕처리

가. 모르타르가 시공되는 바탕면은 먼지, 기름 기타 부착력을 감소시키는 이물질을 제거하고           바탕을 균일하게 습윤하게 한 후 바르기를 한다.

나. 콘크리트의 곰보, 콘크리트 이어치기 부분 등 누수의 원인이 되는 곳은 적절한 방법으로           미리 방수처리를 한다.

3.3 미장바르기

가. 배합 : 모르타르의 배합 및 두께는 아래표를 표준으로 한다.

바 탕		바름두께	초벌(mm)	바탕고르기	재벌(mm)	정벌(mm)	비 고
벽돌바탕	내벽	17	7(1:3)	3(1:3)		7(1:3)
	외벽	24	9(1:2)	4(1:3)	9(1:3)	6(1:3)
콘크리트바탕	내벽	14	7(1:3)			7(1:3)
	외벽	15	9(1:2)			6(1:3)
교실, 복도바닥(도면참조)		44				44(1:3)	레미몰탈

나. 벽바르기

바탕처리후 메탈라스 및 BEAD등 보강철물을 설치한다.

1) 초벌바름

1. 초벌바름은 소정의 두께대로 흙손으로 모퉁이, 구석, 개구부주위등을 빈틈없이                  충분히 누르면서 밀실하게 바른다음 쇠갈퀴등으로 부착력을 높이기 위해 전면을                 긁어 놓는다.

2. 초벌바름이 끝난후 최소 48시간동안 깨끗한 물등으로 표면의 습윤한 상태를                     유지한다.

3. 정벌바름전에 초벌상태를 확인한 후 불합격 부위는 적절한 방법으로 보완한다.

4. 초벌후 FIBER-GLASS를 부착후 정벌바름을 한다.

2) 정벌바름

정벌바름은 소정의 두께대로 흙손으로 전면을 충분히 누르면서 밀실하게 바른 다음

규준대를 사용하여 알미늄잣대 고르기 후 쇠흙손으로 평활하게 표면 윤택이 날때까지            문질러가며 시공한다.

3) 완성된 몰탈표면은 깨끗한 물등으로 습윤한 상태를 최소 72시간동안 유지시키며 일체의           촉수를 엄금한다.

3.4 미장 마감보수

가. 과도한 연마 작업, 틈, 부푸름, 구멍, 얼룩 또는 기타 결함이 있는 미장 표면은 보수한다.

나. 결함이 있는 미장 마감은 공사감독관의 승인후 도급 계약자의 비용으로 보수한다.

다. 보수는 기존 인접 부분과 재질, 색상에 있어서 일치하여야 한다.

3.5 청소 및 보호

타작업에 대한 임시 보호재를 제거한다.  문틀, 창 및 기타 표면에 뭍은 모르타르를 즉시        제거한다.  얼룩, 오염 또는 미장작업중 손상을 받은 바닥, 벽, 기타의 표면을 보수한다.

미장이 완료된 후 사용하지 않은 재료, 포장재, 장비 및 미장 쓰레기를 제거한다.

제3장 방수공사 시방서

1. 적용범위

본 시방은 도면에 표기된 우레탄방수로서 수영장에 적용하며, 사전 견본을 제출하여 감독관       승인을 득한 후 적용한다.

- 수영장 수조 - 벽

- 수영장  OVER FLOW

2. 일반사항

본 시방 이외의 사항은 건설 교통부 제정 건축 표준 시방서에 의한다.

2.1. 점검사항

2.1.1 방수 바탕면에 대하여는 아래사항을 반드시 확인 및 조치 후 후속공정을 시행하여야 한          다.

① 배수부분

② 치켜올림 부분의 상태

③ 평탄부의 표면 상태

④ 바탕면의 청소 상태

2.2 우레탄 방수(비노출 3회)

2.2.1 본 시방은 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2 액형 도료로서 신축성이 뛰어나 수영장에        대하여 높은 방수성능을 가지게 하는 재료이다.

2.2.2 시공방법

가. 바탕하지정리

- 소지는 충분히 양생되어야 한다. (20℃ 기준, 30일이상 양생)

- 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분등 기타 오염물은 완전히 제거하여야 한다.

(BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10 % HCl 산세척 등)

- 적합한 pH값 기준은 pH7∼9이다. (함수율 6%이하)

- 틈새나 홈은 에폭시 퍼티로 메꾸어 주고 CRACK이 심한부분이나 신축줄눈은 V-CUTTING후

SEALING하고 표면조정 후 도장한다.

- 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다.

나. 도장사양

구분	제 품 명	도막두께	도장방법	색 상	비 고
하도	프라이머	50 μ	B.R.S	투명	소지 강도보강 및 부착성 향상을 위한 프라이머
중도	방수용 도막재 방수용 도막재	500 μ 2,500 μ	RAKE, 헤라	반광, 흑색	접착력 및 신율이 소지 균열에 대한 적응력이 우수하여 뛰어난 방수재
상도	보호 MORTAR	5∼10 ㎝			누름 몰탈

* 도장방법의 약어 : B => 붓, R => 로울러, S => 스프레이

다. 제품별 도장방법

1) 하도

- 바탕처리가 끝난 후 프라이머를 붓, 로울러 또는 스프레이로 50 μ 1회 도장 한다.

- 도장시 소지표면에 충분히 흡수되도록 도료량의 최대 50%까지 해당 신나로 희석하여     도장한다.

- 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다.

- 1회 도장 시 도장면의 흡수가 심한부분(초기 바탕소지색으로 환원되는 곳)은 하도를     추가 도장하여야 한다.

- 하도도장 후 2일이상 경과되거나 우천 시는 중도와의 층간 부착력 보강을 위해 SAND

PAPERING 후 하도를 얇게 (약 0.1 ㎏/㎡) 추가 도장한다.

2) 중도

- 하도도장 후 20℃에서 최소 5시간 이상 경과한 다음 하도 도막위의 모든 오염물을 제     거하고 도장면적 및 도막두께 0.5 ㎜에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화     제를 무게비 1:2로 혼합한다.

- 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하     여 도막두께 0.5㎜로 SCRAPING 도장한다.

- 주제를 SCRAPING 도장 후 20℃에서 최소 30분 이상 경과 후 도장면적 및 도막 두께       2.5 ㎜에 대한 소요량을 정확히 계산하여 주제와 경화제를 무게비 1:2로 혼합한다.

- 주제와 경화제를 충분히 혼합 후 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 헤라를 사용하    여 총 도막두께 3㎜가 되도록 RAKE의 끝을 긁거나 펴면서 도료가 전면에 골고루 잘 퍼    지도록 도포한다.

- 중도 도포 후 도막이 완전경화하기 전에 우레탄 층과 보호몰탈 층과의 부착성 향상을     위하여 SAND(3~4mm)를 전면에 골고루 살포하고 로울러로 눌러 주어야 한다.

3) 보호몰탈

- 방수용 도막재 도장 후 20℃에서 최소 5일 이상 경과한 다음 보호 몰탈을 30mm정도 미    장하여 우레탄층을 보호하여 준다.

라. 도장시 주의사항

- 도장 및 경화 시 주위온도는 5℃이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면     온도는 이슬점보다 2.7℃ 이상이어야 한다.

- 중도는 도장하기 전 주제와 경화제를 지시된 비율에 따라 고속 교반기 (RPM 1,000∼      1,500)로 약 4∼5분간 균일하게 혼합하여 사용한다.

- 중도는 경화불량, 물성저하 및 기포가 발생할 수 있으므로 희석하지 않는다.

- 콘크리트 내부의 기공으로 중도 도포시, 기포가 발생될 수 있으므로 반드시                SCRAPING 도장 및 본도장의 2회로 나누어 시공한다.

- 옥외 작업 시 하절기 폭염(28℃이상의 기온)에서는 중도 작업을 피하여야 하며(표면       속건으로 인하여 부풀음 현상발생) 불가피한 경우는 오후 5:00 이후에 시공한다.

- 우레탄 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히(20℃에서 10분 이내) 시      공하여야 한다.

- 각 도료는 가사시간을 준수하여 시공한다. (30분 20℃ 기준)

특 기 시 방 서

제4장 특기시방서

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 본 시방은 수영장의 수조벽, 손잡이, 골타일 부분에 사용하는 여러 가지 모양의 시공          하는 수영장 타일공사에 적용한다.

1.1.2 이 공사와 관련하여 이 시방서에서 명시하지 않은 사항은 일반사항에 따른다.

1.2 다이빙풀장의 기본 요구조건

1.2.1 수영장의 타일공사는 아래의 기준을 만족하여 설치되어야 한다.

1.2.2 수심 : 수심은 설계 도면에서 요구하는 깊이를 만족해야 한다.

1.2.3 수조 : 벽은 모두 수직이어야 하고, 상대한 각 각의 변은 모두 평행하여야 한다.

1.3 품질의 보증

1.3.1 타일시공자의 자격 : 수영장타일은 물이 담수되는 수조에서 높은 압력에 견디며 사용          되어지며 경기용 수영장으로서 숙련된 기술자에 의한 엄격한 품질과 규격의 완벽성이          요구되는 바, 아래의 기준에 반드시 만족해야 하며, 이에 해당하는 서류를 제출하여           감독원의 승인을 받은 자로 한다.

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제13조 및 같은법 시행규칙 제14조의   자격을 갖춘 업체로써 주된 영업소가 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시 또는 경기, 인천지역에 소재한 업체

나. 건설산업기본법에 미장 ․ 방수 ․ 조적공사업 등록을 필한 업체

다. 대한수영연맹에서 인정한 공인인증서를 부여받은 업체

2. 자재

2.1 타일

2.1.1 수영장타일 : 이 공사에 사용되는 수영장타일은 수영장의 높은 수압 등으로 인한 하자          발생문제가 없고 미끄럼 등으로 인한 안전사고를 예방할 수 있어야 하며, 수영수에 포          함된 각종 화학약품에 대한 저항성이 탁월함을 입증하여야 한다. 타일은 압축프레스공          법으로 제조되고 대한수영연맹의 공인을 필한 수영장전용타일과 그 부속타일로서 아래          의 기준을 만족해야 하며 규격과 색상은 설계도면과 이 시방서에 의거 감리원의 승인          을 받은 자기질 타일을 사용하여야 한다.

가. 타일 규격 : 기준타일의 규격은 수조BASIC타일(245 X 210 X 8.5)(줄눈 4~6mm)로서, 허용

오차는 KSL-1001에 준한다.

나. 중량당 흡수율 : KSL-1001에 의거 흡수율이 1.5 % 이하

다. 꺽  임  강 도 : KSL-1001에 의거 꺽임강도가 130N/cm 이상

라. 내  균  열 성 : KSL-1001에 의거 내균열성에 이상 없는 자기질 타일.

마. 내  마  모 성 : KSL-1001에 의거 내마모성에 0.1g 이하인 자기질 타일.

바. 내  약  품 성 : 내약품성에 이상 없는 자기질 타일.

2.1.2 타일의 시험 : 타일 제품은 상기 시방에 적합한 제품인가를 시험하여야 하며, 제품의          시험은 상기 2.1.1에서 타일규격조항에서 길이, 나비, 두께가 같은 제품으로서, 수영          장에서 80%이상 사용되어지는 수조 BASIC 타일로서 KSL-1001에 의거한 타일시험 성적          서를 첨부하여야 한다.

2.1.3 규격

가. 수조 손잡이 부분 : (245X120X20)

유영자의 안전을 위하여 타일 의 표면은 논슬립으로 처리되어 미끄럼 등을 방지하여야 하며 EDGE 부분은 손으로 잡기 쉽게 GRIP이 되어 있어야 하고, GRIP 부분은 안전선 표시가 되어 안전사고에 대비토록 하여야 한다.

나. OVERFLOW 부분 : (245X120X7.8)

OVERFLOW 부분은 약 10 ° 이상의 경사를 유지하여 수영장내의 파도를 제거해주는 효과를 얻으며 타일 의 표면은 미끄럼 방지용인 요철용으로 형성시켜 주어야 한다.

다. 수조 바닥 부분 : (245X120X8.5)

수조 내부에 부착되는 타일은 강한 수압에 견딜 수 있도록 타일의 뒷굽이 일직선 방향으로 제작되어 박리 현상이 없어야 하고 수중에서 빛의 반사각이 일정하여야한다.

라. 수조 벽 부분 : (245X120X8.5)

수조 칙벽에 부착되는 타일은 강한 수압에 견딜 수 있도록 타일의 뒷굽이 일직선 방향으로 제작되어 박리 현상이 없어야 하고 수중에서 빛의 반사각이 일정하여야 한다.

마. 배수로 부분 : (2000X25X25X15)

유영자로부터 부유 물질과 함께 넘치는 물이 사면으로 고르게 배수될 수 있도록 정확한 레벨위에 폭 220mm의 트렌치를 설치하며 유영자의 안전을 위하여 트렌치커버와 타일 사이에는 PVC 재료 분리대를 사용하여 빈틈없이 매끄럽게 시공하여야 한다.

적용범위	품목	규격	CODE NO.	비고
수조바닥	수조바닥타일	245X120X8.5
수조벽	수조벽안전선타일	245X120X8.5
	수조벽타일	245X120X8.5
	단벽안전선타일	245X120X8.5
	단벽턴레인타일	245X120X8.5
	단벽턴타일	245X120X8.5
OVER -FLOW	손잡이타일	245X120X20
	손잡이IN코너타일	120X120X20
	골타일	245X120X7.8
TRENCH	트렌치지지대	2000X25X25X15

2.1.4 타일목록

2.2 붙임 몰탈 및 관련자재

2.2.1 시멘트

가. 바탕 고름용 : KSL 5201 (포트랜드 시멘트)의 규정에 합격한 것을 사용한다.

나. 타일 붙임용 : 기조합 몰탈인 타일 시멘트를 사용하며 품질 보증과 공신력을 보장하는     K.S 제품을 사용한다.

다. 타일 줄눈용 : 기조합 몰탈인 줄눈용 타일시멘트(백색)와 백시멘트를 혼합하여 사용하     며, 품질과 공신력을 보장하는 K.S 제품을 사용한다.

2.2.2. 모 래 : 먼지, 흙 및 유기물이 혼합되지 않은 양질의 모래로서 크기는 0~4mm 이내의           것을 사용하여야 한다.

2.2.3. 물 : 청정하고 유해량의 철분, 염분, 유황분, 유기물 등이 함유되지 않은 것으로

한다.

3. 시공

3.1 타일 시공 전 점검 및 준비사항

3.1.1 타일 시공 계획안 수립 : 타일 시공 배열에 관한 상세도, MOVEMENT JOINT, JOINT               LAYOUT 등이 포함된 시공 계획을 수립하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며,           만일 변경된 부분이 있을 경우에는 가능한 빨리 수정해야 한다.

3.1.2 시공 부위의 점검 및 청소

가. 타일 시공 전에는 반드시 시공면이 적합한 상태인지 아래 사항을 점검하여야 한다.

1) 시공면이 균일하지 않은 부분이 있는가?

2) 백화 현상이 심한 곳이 있는가?

3) 표면 강도가 약하지 않는가?

4) 동결된 부분이 있는가?

5) 표면에 이물질이나 기름에 오염된 부분이 있는가?

6) 보강재, 금속 조각이나 나무 조각이 돌출된 부분이 있는가?

나. 상기 사항의 점검과 보수가 끝나면 시공면의 이물질 등을 깨끗이 정리 청소한 후 바탕     고름 작업을 시작한다.(건축에 포함) 보수시에는 SCRATCH COAT 방식으로 하며  혼합비율    은 시멘트 1 : 모래 2~3 (모래크기 0~4mm)로 하며 몰탈은 완전히 섞어야 한다.

3.2  타일 압착공법 붙이기

3.2.1 일반사항 : 수영장의 정확한 규격과 수조의 담수된 물이 균일한 물넘기를 위한 수평의          정확성을 위해 PVC 트렌치지지대를 먼저 시공하여 전체 수영장타일의 LEVEL 시공 기준          으로 이용한다.

3.2.2 타일의 압착시공

가. 타일 붙임 몰탈 : 기조합 몰탈인 압착용 백색 타일 시멘트를 사용하며 제품의 흡수율,     내강화성, 내구성, 내빙성 및 염소로 소독된 물에 대한 내성 등을 확인한 후에 사용한     다.

나. 타일의 압착시공

1) 바탕면에 4~5mm 내외의 압착 시멘트를 바르고 정확한 위치에 타일을 놓은 후에 연질의 고무나 나무 망치로 충분히 두들김을 주면서 타일의 압착력을 증가 시켜 붙여 나간다.

2) 1회 붙임 면적은 15㎡ 이하로 하고 붙임 시간(OPEN TIME)은 20분 이내로 한다.

3) 타일 시공은 영상 3℃ 이하에서는 지양하여야 한다.

3.2.3 줄눈시공

가. 줄눈용 몰탈 : 기조합 몰탈인 줄눈용 타일시멘트(백색)와 백시멘트를 사용하여야 하며,     기조합 몰탈인 줄눈용 타일 시멘트만 사용시에는 패임현상이 심하여 수영장 타일 줄눈     으로 단독 사용하여서는 안된다.

나. 줄눈시공

1) 줄눈 시공은 백화 현상이 발생하지 않고 바탕 몰탈과 접착이 잘 되도록 완전히 밀봉시   켜 빠진 곳이 없도록 한다.

2) 신축 줄눈 부분은 실리콘 코킹으로 채워서 수축력을 흡수하도록 한다.

3) OVERFLOW SYSTEM으로 된 수영장인 경우에는 수영장 모서리 부분과 수영장 내부 벽 타일   이 만나는 모서리 부분은 정수시 발생되는 수압을 고려하여 줄눈 시공시 특별한 주의를   기울여 정밀하게 시공하여야 한다.

4) 줄눈의 폭은 타일의 규격에 따라 4~6mm를 기준으로 125x250mm의 모듈이 되도록 시공한   다.

3.3 시험 및 검사

3.3.1 시공 중 검사 : 하루 작업이 끝난 후 시공된 타일을 임의로 떼어 타일의 뒷발에 몰탈          이 충분히 채워졌는지를 확인하여 탈락이나 백화현상 등을 방지하여야 한다.

3.3.2 두들김 검사

가. 붙임 몰탈의 경화 후 검사 봉으로 전 면적을 두들겨 본다.

나. 들뜸, 균열 등이 발견된 부위는 줄눈 부분을 잘라내어 다시 붙인다.

3.4 보 양

3.4.1 일광의 직사광선 또는 풍우 등으로 손상을 받을 염려가 있는 곳은 감독원의 지시에            따라 적절한 것을 사용하여 보양한다.

3.4.2 한중 공사 시에 있어서는 시공면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도 변화에 의한 시공          부분을 보양하여야 한다

3.4.3 타일을 붙인 후 7일간은 진동이나 보행을 금한다.

3.4.4 부득이한 경우에는 감독원의 승인을 받아 보행판을 깔고 보행할 수 있다.

3.5 청 소

타일과 줄눈의 시공이 완료된 후 브러시나 그와 유사한 공구를 사용하여 물이나 세제, 또         는 묽은 초산(1:10)으로 타일 표면에 묻어 있는 시멘트, 몰탈 등 이물질을 떼어내고 세척         해야 한다. 이때 줄눈 부위에 손상이 가지 않도록 주위를 기울여야하며 청소를 시작하기         전에 일부분을 테스트하여 이상 유무를 확인한 다음에 하는 것이 안전하고, 묽은 초산을         사용하여 청소 할 때는 5~10분 이내에 충분한 물로서 그 부위를 세척해야 한다.

4. 용기구의 시공 (STAINLESS 강관 부자재)

4.1 코스로프 걸이 금구 (WJ-RA-1)

1). 코스로프 걸이금구는 수영장의 양 끝에 설치하여 코스로프를 걸수 있는 고리고 견고하게 제작, 설치하여야 한다.

2). 제작방법은 ∅30X1.5T SUS 파이프를 80mm로 절단을 하여 선반으로 양면을 가공한 다음 상면 후렌치는 SUS 2T를 외경 ∅65, 내경 ∅38.1로 제작한다.

3). 금구고리는 ∅38 파이프를 130mm로 절단, 위 상부를 캡으로 막고 한쪽 부위에 28mm의 S형 고리를 달아 코스로프를 걸어준다.

4).콘크리트에 부착방법은 타일 시공이 끝난 후 시공할 지점을 표시하여 코아 드릴 2″로 타일을 타공하고, 타공 후 특수 방수처리 에폭시를 금구사이에 채워 넣어 강화시킨다.

5) 특수 에폭시가 완전히 경화되는 걸리는 시간은 24시간이면 된다.

4.2 핸드레일 금구 (WJ-HRA)

1). 핸드레일 금구는 핸드레일을 고정시키기 위한 것으로 유동이 없어야 하고 핸드레일밑 부분에 부착시켜 제작하는 방법과 분리 형태로 제작하는 방법 2종류가 있다. 보편적으로 핸드레일 밑 부분에 부착시켜 고정식으로 제작하고 있다

2). 금구 제작방법은 SUS304 ∅38.2 X 2T의 파이프를 80mm로 선반 가공하여 밑면을 ∅38.2 X 2T SUS 304판을 절단하여 알곤용접하여 물이 새지 않게 한다.

3). 타일 및 콘크리트를 ∅50로 굴착하여 이물질과 수분을 완전히 제거한 후 경화재를 1:1로 혼합한 다음 금구와 콘크리트 사이에 충전하여 경화한다. 경화시간은 약 24시간으로 한다.

4.3 배영턴 표시지주 금구 (WJ-BCA)

1). 배영턴 표시지주 금구는 수영장의 옆면 양 끝에 설치하여 배영턴 표시지주를 설치할 수 있게 한다.

2). 제작방법은 3T 철판을 40X40X90으로 V컷팅하여 사각으로 접은 후 알곤 용접하고 상면 후렌지 ∅81 3T를 레이저 가공한 후, 후렌지를 수평으로 하여 T모양으로 견고하게 용접한다. 밑면 사각은 3T 철판을 사각으로 가공하여 틈이 없게 용접한 후 용접 부위를 샌딩처리한다.

3). 부착방법은 타일 시공이 끝난 후 시공할 지점을 표시하여 코아드릴로 ∅75로 90mm 타공 후 콘크리트를 제거한 다음, 에폭시를 주재와 경화재를 1:1로 혼합하여 금구와 콘크리트면 사이에 충진시키어 경화시킨다. 경화시간은 30분 후부터 경화하기 시작하여 24시간 경과하면 완전히 경화된다. 경화가 끝나면 지주를 고정시킨다.

5. 수영장 타일 유지 관리

5.1 청소시 유의사항

5.1.1 수영장에 시공된 타일의 표면을 세척하기 위하여 연 산성세제, 연 알칼리성세제 또는          중성세제를 사용하는데 이때 그 세제의 농축된 화학 성분이 줄눈 부분의 몰탈을 침식          시키게 되므로 세제를 사용하여 청소 한 후에는 곧바로 충분한 물로서 표면에 묻은 세          제를 깨끗이 세척해야 한다.